## Slide 1: Grupo do Titânio ( grupo 14 )

## Slide 3: Titânio
Principais minérios são: ilmenita (FeTiO3 ) e o rutilo ( TiO2 )
Principais produtores são Canadá, Austrália e Noruega.
Obtenção e usos
O titânio tem sido chamado de metal maravilha devido as suas propriedades singulares e uteis.
- muito duro
-elevado ponto de fusão ( 16670C )
- mais forte e muito mais leve que o aço (densidades, Fe = 7,87 g/ cm3 , Ti = 4,4 g/cm3 )

## Slide 4
- melhor resistência a corrosão que o aço inox
- o titânio metálico e as ligas de Ti com Al são utilizadas em grande escala na indústria aeronáutica ( motores, turbinas e estruturas )
- utilizado na indústria naval e indústria química.

## Slide 5
Zircônio e Háfnio
Encontrado na zirconita, ZrSiO4
Hf é encontrado na proporção de 1 a 2% no minério do zircônio.
Separação difícil dos dois.

## Slide 6: Obtenção do Titânio
Difícil de se obter o metal à partir de seus minérios devido ao elevado ponto de fusão e elevada reatividade com ar, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio a temperaturas elevadas.
O óxido ( rutilo ) não pode ser reduzido com C ou CO pois forma carbetos .
O TiO2 é muito estável, a primeira etapa consiste em sua conversão a TiCl4 por meio de seu aquecimento com C e Cl2 a 900oC.
TiO2 + 2C + 2Cl2 TiCl4 + 2CO
2FeTiO3 + 6C + 7Cl2 2TiCl4 + 6CO + 2FeCl3
O Ti Cl4 é um líquido ( PE = 137 OC ) e é removido do FeCl3 e outras impurezas por destilação

## Slide 7: Processo Kroll
Inicialmente obteve o Ti reduzindo com TiCl4 com cálcio num forno elétrico.
Depois passou-se a usar o magnésio .
Imperial Metal Industries (IMI ) chegou a utilizar o sódio.
Nas condições de elevadas temperaturas empregadas nesses processos o Ti é muito reativo e reage com ar e N2 . Por isso é necessário efetuar a reação em atmosfera de argônio .
TiCl4 + 2Mg Ti + 2MgCl2
1000 0C à 1150 OC

## Slide 8
O MgCl2 pode ser removido com água ou HCl diluído.
Pode também ser removido por destilação.
Resta o titânio metálico na forma esponjosa e não de um sólido compacto.
O titânio é convertido na forma sólida compacta por fusão em forno de arco elétrico sob vácuo ou em atmosfera de argônio.
Processo IMI
O TiCl4 é reduzido com sódio numa atmosfera de argônio. O NaCl é removido com água.
O Ti é obtido na forma de pequenos grânulos .
As elevadas despesas com combustível, uso do argônio e alto custo do sódio e magnésio encarecem muito os processos o que faz restringir o seu uso.
O zircônio também é obtido pelo método Kroll

## Slide 9: Método de Van Arkel – de Boer
Permite a obtenção de metal muito puro
O Ti ou a Zr impuro são aquecidos com I2 num reator sob vácuo formando TiI4 ou ZrI4
São voláteis e se separam das impurezas.
A pressão atmosférica o TiI4 funde a 150 oC e tem ebulição a 377 oC.
O ZrI4 a P atm funde a 499 oC e tem ebulição a 600 oC
A pressão reduzida os pontos de ebulição são mais baixos.
O MI4 gasoso é decomposto sob um filamento de tungstênio aquecido a incandescência .
O metal puro vai se depositando no filamento de tungstênio. Com o tempo para se manter a mesma incandescência é necessário passar uma corrente com intensidade maior

## Slide 10
Ti (impuro ) + I2 TiI4 Ti + 2I2
Aquecido entre 50 e 250 oC
Filamento de tungstênio a 1400 oC

## Slide 11
Zr é produzido em escala bem menor que o titânio.
O Zr é mais resistente a corrosão que o Ti
Usado em equipamentos de indústria química
Seu uso mais importante é em reatores nucleares (parte refrigeração à água )
Usado também na liga Zr/Ni como supercondutor
Hf é usado em reatores nucleares de submarinos