## Slide 1
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
SOLIDIFICAÇÃO
Professor Dr. Gilberto Coelho
Alunos:
Augusto Sakuragi Rochel
Felipe Martins Bonjorni
Guilherme Zago
Manuel Maciel
Pietro Magalhães
Rodolfo Botti
Bloco em Alumínio para Motores

## Slide 2: Sumário
Introdução
Seleção da Liga de Alumínio
Processo de Fundição por Molde Cheio
Vantagens do processo
Referências

## Slide 3: Introdução
O bloco do motor é uma peça fundida em ferro ou alumínio que aloja os cilindros de um motor de combustão interna bem como os suportes de apoio do virabrequim.
O bloco do motor apresenta formas complexas pois além de alojar os cilindros no seu interior existem cavidades tubulares através das quais circula a água de resfriamento, bem como o óleo de lubrificação.

## Slide 4: Introdução
Os materiais utilizados para produção dos blocos de motor devem suportar as elevadas temperaturas geradas pela deflagração do combustível e permitir a rápida dissipação do calor.
Os processos de fundição utilizados para a obtenção dos blocos de motor são processos de fundição em areia com molde cheio ou molde em areia.

## Slide 5: Seleção da Liga de Alumínio
O alumínio é o metal mais adequado para a confecção do bloco pois ele confere ao conjunto:
Redução em peso
Boa usinabilidade
Dissipa melhor a temperatura ao longo do bloco
Tenacidade a fratura
Resistência mecânica
Tais os requisitos somados a questões de manufatura irão conduzir a escolha de uma liga de alumínio específica

## Slide 6
Há uma gama de ligas diferentes que são
comumente usados ​​para a fundição de alumínio
As Ligas de alumínio mais usadas na industria automobilística para esta aplicação são:
242 liga de alumínio com tratamento térmico T77
319 liga de alumínio com tratamento térmico T5
A356 liga de alumínio com tratamento térmico T6

## Slide 7: Comparação entre as ligas
Liga | Condição | 242 – T77 | 319 – T5 | A356 – T6
Desempenho |  |  |  | 
Resistência a Tração | 245MPa | 205MPa | 205MPa | 280MPa
Limite de Escoamento | 215MPa | 157MPa | 178MPa | 215MPa
Ductilidade | 1,6% | 2% | 1,5% | 6%
Dureza Brinell | 80 | 75 | 80 | 80
Resistência a Fadiga | 60MPa | 74MPa | 77MPa | 70MPa
Resistência a Pressão | 1 | 3 | 2 | 1
Manufaturabilidade |  |  |  | 
Fluidez | 1 | 3 | 2 | 1
Usinabilidade | 3 | 2 | 3 | 3

## Slide 8
As propriedades da liga podem indicar níveis de
desempenho mecânico, mas o desempenho real pode
variar devido ao tamanho da seção, porosidade e fluidez no molde
Tamanhos de seção grossa (vs. tamanhos de seção fina). O resfriamento é mais lento gerando contornos de grão mais grosseiros o que confere propriedades mecânicas inferiores.
A porosidade é uma função do conteúdo de hidrogênio, óxidos e de composição de metal. Níveis mais elevados de porosidade confere propriedades inferiores
A propagação do fluxo é necessária para otimizar a solidificação direcional e manter a pressão hidrostática através da solidificação do metal.

## Slide 9: Liga de alumínio A356-T6
Liga de A356 é uma liga de 7Si-0,3Mg com 0,2 Fe (Max) e 0,10 Zn (Max). O tratamento T6 é um recozimento seguido por um envelhecimento a 320°F.
As aplicações incluem cárteres de motores a diesel; tanques de gasolina e óleo, e panelas de petróleo.

## Slide 10
A liga A356 atende ou excede todos os requisitos para resistência mecânica, ductilidade, dureza, resistência à fadiga, resistência à pressão, fluidez e usinabilidade. Portando, ela é a melhor escolha na seleção do material a se usar

## Slide 11: Fundição por Molde Cheio
Fase Branca: Confecção e recobrimento do modelo
Fase Marrom: Vazamento do metal líquido sobre o modelo
Notes: Polvilho

## Slide 12: Confecção dos Modelos
Empregados materiais poliméricos que apresentam:
Estabilidade dimensional
Produzir baixo volume de gases
Excelente acabamento superficial
Resistência mecânica
Elevada degradação térmica frente ao calor do metal líquido
Notes: Polvilho

## Slide 13: Confecção dos Modelos
Pequenas esferas (pérolas) de poliestireno são conformados em 4 etapas:
Pérolas são sopradas em um molde
Expansão pela ação do vapor de água
Resfriamento
Modelo é extraído do molde
Notes: Polvilho

## Slide 14
Notes: Polvilho

## Slide 15: Revestimento do modelo
O molde padrão é revestido com tintas refratárias e é seco em uma estufa para formar uma estrutura rígida
A camada de tinta assume papel importante no escape dos gases e na resistência a erosão. Se for espessa pode provocar defeitos, rugas superficiais e carbono lustroso

## Slide 16: Revestimento do modelo
O revestimento de tinta fornece:
  Barreira contra a penetração do metal na areia;
  Maior isolamento térmico;
  Maior precisão dimensional;
  Permeabilidade aos gases de queima do EPS;
  Superfície lisa e limpa do fundido, reduzindo os defeitos superficiais relacionados com a sílica.

## Slide 17: Revestimento do modelo
Técnicas de aplicação das tintas
  A aplicação das tintas pode ser por imersão e por pulverização,

## Slide 18: Preenchimento com areia
O processo de molde cheio usa areia como media de moldagem primária.
A areia não aderente é utilizadapara suportar e enrigecer o padrão durante a fundição.
O molde do bloco de cilindros é preenchido em volta por areia e compactado por vibração sobre uma mesa agitadora horizontal.
Notes: A permeabilidade da areia é importante para permitir que os gases e resíduos de espuma escapem da cavidade durante o vazamento. O tamanho de areia e da densidade de compactação são controladas para dar a permeabilidade desejada na areia.

## Slide 19: Vazamento do metal
Aproximadamente 1015 °C para o alumínio
Aproximadamente 1400 °C para o ferro fundido
O metal vazado derrete, despolimeriza e vaporiza a espuma de poliestireno
Se a espuma não for totalmente fundida , ocorrerá decomposição não uniforme e o metal fluirá em regime turbulento gerando defeito de dobra e poros

## Slide 20: Vazamento do metal

## Slide 21: Desmoldagem e Limpeza das peças
Desmoldagem por vibração e injeção de ar através do conjunto
Limpeza das peças com jatos de granalha removendo a tinta aderida à peça
Rebarbação
Usinagem

## Slide 22: Defeitos gerados pela degradação
Defeito de superfície: Defeitos presentes na superfície do modelo devido tamanho das pérolas
Soldas frias: Duas frentes de solidificação do metal se encontram
Rugosidades: Camadas de tintas espessas ocorrendo grande concentração de gases
Porosidade: Absorção de gases e líquidos durante a degradação
Carbono lustroso: Craqueamento do estireno liberado pela queima do modelo que não escapou através da camada de tinta

## Slide 23: Vantagens
A grande vantagem na utilização da fundição por molde cheio é a redução de custo devido a:
  Eliminação da macharia;
  Utilização de areias sem aglomerante;
  Reaproveitamento de aproximadamente 99% da areia;
  Não necessidade de mão de obra especializada;
  Redução dos custos de manutenção;
  Redução das operações de rebarbação e usinagem;

## Slide 24
Propriedades | Molde de Areia | Molde Cheio
Complexidade das Peças | Complexidade determinadas pela limitação do núcleo de areia como geometria e custo | Extensas e complexas características internas disponíveis em molde cheio com bases na facilidade da produção do molde e do preenchimento pelo metal
Tolerâncias Dimensionais | Aproximadamente 0,03" | Entre 0,005 a 0,01"
Acabamento de Superfície | 250 a 600 micro polegadas | 60 a 250 micro polegadas
Precisão | Movimento do Núcleo e mudança entre as metades do molde em toda a linha de partição limitando a precisão | Não há núcleos ou metade de molde a mudar o que aumenta a precisão
Linhas de Partição e ângulo de Inclinação | Linhas de partição e ângulos de inclinação são necessários para a moldagem | Não há linhas de partição no molde e ângulo de inclinação mínimo das ferramentas
Vida dos equipamentos | O desgaste ocorre mais severamente devido a abrasão da areia | Baixo desgaste e longa vida da ferramenta

## Slide 25: Referências
http://www.sfsa.org/tutorials/eng_block/GMBlock.pdf
http://3.bp.blogspot.com/_kY_N889j_EY/TJKkmiXntrI/AAAAAAAADiQ/WgdAmsEitwo/s1600/Bloco+do+Motor+Veyron+-+Origintimes+1.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bloco_do_motor
http://www.retificaanastacio.com.br/imagens/home/bloco-do-motor.jpg

## Slide 26: Obrigado