UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA

Trabalho de Solidificação

Lingotamento Contínuo

Guilherme Fagundes Fernandes 5866749

Caio Rodrigues Cabestré 5866711

Lino Arruda Silva 5963974

Luiz Augusto de Oliveira Rodrigues 6873030

Marcelo Peçanha 5792827

Gustavo Ramos Silvério 6906686

Lorena –SP

2012

História do Lingotamento Contínuo

O vazamento de metais líquidos para dentro de componentes e produtos perfilados é uma tecnologia já utilizada pelo povo chinês na antiguidade, quando criavam artefatos fundidos a partir d bronze e de ferro líquido, isto aproximadamente 1000 anos A.C.

Semelhante método se aplicava para “produtos industriais” (ferramentas e armas, por exemplo) os quais eram obtidos de lingotes fundidos. Estes produtos semi acabados, os lingotes, tinham de ser suficientemente grandes para serem transportados no produto pretendido.

Já no século XIX apareceram as primeiras idéias envolvendo lingotamento contínuo de metais e, especialmente com a revolução industrial, o lingotamento contínuo de aços. As vantagens de tal processo em termos de ganhos no rendimento, eliminação de algumas etapas de processo, como o pesado e custoso laminador desbastador e uniformidade da qualidade do produto, motivaram os tecnólogos durante décadas a desenvolverem o processo de lingotamento contínuo.

Foram necessários cerca de 80 anos após estas primeiras idéias para que um processo técnica e industrialmente viável para o lingotamento contínuo fosse verdadeiramente desenvolvido, especialmente com relação à produção de aço. Posteriormente, o processo de lingotamento contínuo também foi aplicado para alumínio e cobre. Devido a diferenças significativas destes três metais (aço, alumínio e cobre) em termos de propriedades termo-físicas (especialmente ponto de fusão, condutividade térmica e difusibilidade) a taxa de crescimento da frente de solidificação apresentava-se de forma bastante diferente.

A produção mundial de aço anual hoje situa-se em torno de 850 milhões de toneladas, da qual 85% são produzidas usando o processo de lingotamento contínuo, ao passo que ao restante é aplicado o lingotamento convencional. Tais lingotes são usados principalmente para a produção de grandes peças como eixos de turbina, as quais são muito grandes para serem lingotados continuamente, ou para aços altamente ligados nos quais a quantidade de ferro seja menor que 30%.

Definição do Processo

O processo de lingotamento contínuo pode ser definido pelas seguintes características:

1) O lingotamento é executado para o interior de um molde de extremidades abertas;

2) Peças lingotadas são substancialmente mais compridas que o molde;

3) Os tamanhos da bitola permitem uma redução mínima em processo subseqüentes (laminação, forjamento ou extrusão).

Tipos de Processos

Basicamente três diferentes tipos de processo emergiram do desenvolvimento do lingotamento contínuo a partir das mais de 5000 patentes que vêm sendo publicadas ao longo dos anos e foram desenvolvidas até certo grau de maturidade industrial:

- Processos com molde fixo (sem lubrificação) – onde o molde ou é preso ao sistema de alimentação (por exemplo, máquinas de lingotamento horizontal) ou com uma superfície de metal livre (lingotamento para ligas não ferrosas com máquinas verticais) combinados com uma extração de veio intermitente para reduzir o atrito;

- Processo com molde oscilante (com lubrificação) – onde a oscilação do molde para cima e para baixo com uma velocidade variável, permite uma extração contínua do veio com baixíssimo atrito com as paredes laterais do molde, o qual é continuamente lubrificado por agentes como óleo vegetal, óleo mineral ou pó fundido

- Molde progressivo – onde a cavidade do molde é formada por uma roda, rolo, correia ou combinações com uma superfície de metal livre. Normalmente nenhuma lubrificação é necessária, além de um filme “não aderente”.

Engenharia da Máquina de lingotamento

Tantos em usinas integradas como nas “mini-mills”, a maioria das máquinas de LC tem sido instaladas adjacentes às aciarias já existentes, procurando-se um fluxo adequado de material, com o mínimo de manuseio de panelas, entre estações de metalurgia primária, metalurgia secundária e lingotamento contínuo.

No ano passado, ao determinar o lay-out, os itens básicos a serem considerados eram normalmente:

- Fluxo de material regular, o qual economiza tempo, energia, capital e custos operacionais;

- Baixo custo de transporte pôr meio de mesas de transferência, ferrovias e estradas;

- Espaço para expansão futura;

Atualmente a proximidade de um laminador a quente é uma consideração importante. Portanto, o equipamento de LC pode ser localizado adjacente às baias de lingotamento convencional ou imediatamente antes do laminador a quente, para permitir laminação direta, ou enfornamento à quente. Conseguir laminar utilizando parcialmente o calor sensível contido no produto lingotado, pode significar uma economia de até 250 kWh/t de laminados.

Desenho da Máquina

Em uma classificação simplificada, podemos dizer que as máquinas de LC podem ser:

- Verticais (foram as primeiras a serem construídas e ainda hoje são utilizadas, principalmente no Japão para blocos de maiores seções e qualidades de aços especiais);

- Curvas (para reduzir o custo de equipamento, permitir maiores velocidades de lingotamento e seções maiores, bem como adaptar a altura das máquinas às aciarias existentes);

- Curvas com moldes verticais (número decrescendo gradualmente);

- Curvas com molde inclinado (não tiveram muito sucesso);

- LC horizontal;

- Thin slab caster;

Esquema de uma máquina de lingotamento contínuo do tipo curvo:

Molde

O modelo é a única parte cerâmica da máquina de lingotamento, propriamente dita, exposta ao metal líquido. É a parte mais importante da máquina e tem que operar sob condições severas. Ele precisa criar uma camada homogênea solidificada pôr meio de uma transferência de calor uniforme e eficiente. O molde deve ter uma vida duradoura, ser capaz de permitir trocas rápidas do tamanho da seção e requer manutenção mínima.

Solidificação no lingotamento contínuo

A qualidade do aço produzido no lingotamento contínuo é fortemente determinada pelas condições de resfriamento e solidificação da casca solida que contem o liquido.

Tendo em vista que o resfriamento é determinante para o produto final, existem diferentes etapas no processo de retirada do calor, sendo elas controladas para assegurar um fluxo térmico adequado (molde refrigerado a água e utilização de chuveiros). Um resfriamento deficiente lento implica, presença de um poço de metal liquido excessivamente longo, enquanto que um resfriamento excessivo pode conduzir a formação de trincas.

A taxa de extração do calor influi diretamente na velocidade de solidificação.

Devido a pressão metalostática do aço liquido as oscilações de tensão e de temperatura  podem produzir trincas na casca, e estas determinaram a redução à qualidade final do produto.

Molde ou resfriamento primário

O objetivo do molde é solidificar uma casca que resista a pressão metalostática e as tensões do processamento.

Essa casca deve ter uma espessura de 15 a 20% da área total do tarugo para aços

As oscilações verticais objetivam reduzir o atrito entre o molde e a casca e impedir a aderência do sólido ao molde aliviando as tensões de extração.

A lubrificação das paredes do molde é feita através de um pó refratário (pó fluxante), diminuindo assim o atrito. Além de lubrificar, o pó fluxante de reter inclusões flotadas no metal e formar uma capa térmica na superfície do metal, dificultando o aparecimento de trincas.

O nível de metal no molde é um parâmetro importante do controle do processo, colocando-se um sensor de nível no molde  ligado a um sistema de computador. Esse sensor atua diretamente no regulador da válvula da saída do distribuidor. Desta forma pode-se controlar a quantidade de metal vazado no molde e evitar o transbordamento com excesso de alimentação ou um esvaziamento em demasia, podendo assim levar a uma ruptura do tarugo na saída devido a fina casca solidificada. Influindo muito na qualidade final do produto.

O comprimento efetivo do molde é um parâmetro também de extrema importância, sendo que moldes muito longos se deformam com mais facilidade diminuindo assim a vida útil e moldes muito curtos não permitem uma retirada de calor suficiente para a formação de uma casca solida critica. Rupturas devido a moldes muito longos ou curtos podem paralisar o processo e danificar o equipamento.

Por isso, a solidificação no molde depende fundamentalmente dos seguintes fatores:

- Temperatura de entrada do metal líquido;

- Velocidade de produção;

- Taxa de retirada de calor nesta região;

- Nível do metal;

Marcas de Oscilação na casca

Com a oscilação do molde, a casca pode desenvolver trincas ou até mesmo quebrar se não houver um controle rigoroso da mesma.

A porcentagem do carbono, o tipo de aço e outros elementos de liga também são fortemente influentes na formação da casca.

A estrutura descontinua da casca ocorre devido a um transbordamento do aço liquido sobre a casca já formada. Esse transbordamento deve ocorrer no ciclo de subida do molde, quando se despeja o aço no molde. Sendo a partir disso, três situações decorrentes.

1) A casca dobrada poderá nuclear o solido mais rapidamente e deste modo as dobras nuclearão fortes marcas superficiais.

2) A casca dobrada no transbordamento do liquido, pode ser refundida devido as correntes convectivas, entretanto uma nova casca é formada acima da dobra fundida.

3) A casca formada pode retornar a curvatura, fixando-se novamente na superfície do molde

Existe uma forte dependência entre a frequência, a amplitude e o consumo de lubrificante com a profundidade das marcas superficiais. Podendo dizer que, a profundidade de marcas de oscilação aumentam com o aumento do consumo de lubrificante para qualquer viscosidade. E, essas marcas diminuem com o aumento da frequência e com a redução da amplitude.

Observação: é importante construir moldes com materiais que possuam alta condutividade térmica, sendo que desta forma pode transmitir rapidamente o calor retirado do metal liquido para a água de refrigeração. Cobre e suas ligas (cromo, prata) melhoram as propriedades mecânicas a alta temperatura. Alguns moldes possuem níquel e cromo na parede em contato com o tarugo para diminuir o atrito e o desgaste abrasivo no molde.

Transferência de calor na região do molde

A camada de metal sólido que se forma a longo do molde constitui uma barreira crescente à remoção do calor latente de solidificação, ao passo que a condução térmica através das paredes do molde e no metal liquido representem uma parcela menos significativa do fluxo de calor.

No caso do metal liquido, a convecção térmica natural ou forçada incumbe-se de eliminar gradientes térmicos, que de qualquer forma nunca se apresentam elevados tendo em vista os baixos valores de superaquecimento normalmente utilizados. Normalmente, devido a espessura do molde, não chegam a constituir uma resistência térmica importante à condução térmica.

No metal liquido existem movimentos de convecção induzidos pela corrente de vazamento que asseguram a homogeneização da temperatura e transferência de calor do liquido para o solido com a consequente remoção do superaquecimento. A formação de fenda de ar entre a parede do molde e a superfície pré-solidificada do metal deve ser conhecida, afetando a retirada do calor do tarugo. Esta fenda é formada pelo efeito de solidificação do material ao passar do estado liquido para o solido.

Oscilação do molde

A ideia original deste movimento relativo para evitar a aderência entre camada solidificada e molde de cobre. Normalmente o ciclo de oscilação é senoidal e em todos os casos a velocidade de descida do molde excede à velocidade de lingotamento pôr parte do ciclo, durante este tempo, denominado de tempo de estripagem negativa, a aderência é evitada.

A oscilação do molde é essencial para eliminação das perfurações e sob condições cuidadosamente controladas podem chegar a zero.

A grande preocupação hoje é o desgaste das peças devido ao movimento oscilatório, a manutenção se torna extremamente difícil.

Agitação eletromagnética

Para se entender a influência da agitação eletromagnética no molde sobre a formação de

trincas internas, em particular a trinca off-corner, é preciso primeiramente entender a

formação da estrutura de solidificação presente no lingotamento contínuo.

A estrutura de solidificação no lingotamento contínuo dos aços pode ser examinada

usando uma variedade de métodos, adição de traçadores radioativos, impressão de

Baumann e macroataque. Estes revelam que esta estrutura consiste de três zonas:

- Zona coquilhada adjacente à superfície, onde a estrutura consiste de finos cristais

equiaxiais;

- Zona colunar, cujas dendritas se estendem para dentro a partir da zona

coquilhada, em uma direção aproximadamente perpendicular á superfície do

tarugo;

- Região equiaxial, que consiste de dendritas orientadas aleatoriamente no centro

da seção lingotada.

O tamanho relativo da zona equiaxial central e da zona colunar assume especial

interesse quando se investiga a qualidade interna do tarugo. As dendritas colunares são

mais susceptíveis à formação de trincas internas do que as dendritas equiaxiais.

Em máquinas de lingotamento curvas, a zona colunar adjacente à superfície do raio interno da máquina é mais longa, o que significa que trincas internas irão se formar preferencialmente adjacente ao raio interno da máquina.

Os agitadores eletromagnéticos (EMS) no molde promovem uma maior homogeneidade

térmica, o que leva a uma redução nos gradientes de temperatura e concentração de

solutos na região anterior da frente de solidificação. Isso irá produzir

condições favoráveis para o crescimento de cristais, inibindo o crescimento de

dendritas, favorecendo uma maior zona equiaxial e, portanto, criando condições menos

favoráveis  à formação de trincas. Conforme Drunen (1975) a razão para a estrutura

colunar ser mais propícia à formação de trincas que a equaxial deve-se ao fato da

estrutura colunar possuir  uma trajetória relativamente fácil e contínua para rompimento

entre as dendritas paralelas o que não ocorre,obviamente, na estrutura equiaxial.

Velocidade de lingotamento

O aumento na velocidade de lingotamento causa aumento na transferência de calor tanto

no meio da face quanto nos cantos do molde.

Menor tempo de residência do aço no molde, o que leva a uma menor espessura da casca solidificada, que assim oferecerá menor resistência à pressão ferrostática, reduzindo-se o gap de ar;

O menor tempo de residência resulta numa superfície do tarugo mais quente, aumentando a força motriz, que é o gradiente térmico, para o fluxo de calor;

Há uma menor contração térmica da casca solidificada em temperaturas mais altas, o que melhora o contato molde/tarugo, não contribuindo para o tamanho do gap.

O aumento da velocidade é mais sentida na transferência de calor próximo ao menisco

do que na saída do molde. Em velocidades mais altas (a partir de 3,0m/min), a taxa de aumento do fluxo de calor é muito menor comparativamente a velocidades mais baixas (0,6 a 1,3 m/min). Assim, a transferência de calor no molde é menos sensível a mudanças de velocidade em altas velocidades de lingotamento.

Mostra também que em altas velocidades de lingotamento há uma queda significativa na taxa de transferência de calor a 200 mm da saída do molde, primeiramente na face com a curvatura interna da parede, indicando que há um forte efeito da velocidade de lingotamento na saída do molde. Isso provavelmente é resultado da formação de um gap entre o molde e o tarugo nesta face, causada pela combinação de um molde mais comprido, gravidade, curvatura do molde e conicidade inadequada.

Outro fator importante é que em velocidades de lingotamento denominadas de transição (casting speed transients), que ocorrem durante o período em que a velocidade de lingotamento é progressivamente aumentada ou diminuída, há uma contribuição para a flutuação do nível de aço no molde. Dependendo da variação de nível já existente no processo, este fato pode trazer um sério impacto, alterando-se localmente a temperatura do molde, o que reflete em variações na solidificação do tarugo e defeitos relacionados ao molde.

Lubrificação do molde

A maior resistência à extração de calor no molde está na região entre a casca sólida e a parede do molde. Esta resistência é formada por um gap de ar miscroscópico e pela camada de pó fluxante. Esta camada de pó fluxante subdivide-se em:

· parte sólida adjacente ao molde (vitrea, cristalina);

· parte pastosa;

· parte líquida.