## Slide 1: “Strip Casting”
André Avancini
Caio Couto
Emílio Monleón
Luis Gustavo Alvim
Jorge Luiz
Renan Bianchi

## Slide 2: Introdução
É uma das mais recentes tecnologias na área de produção de metais;
Foi criado perto do ano de 1940 e comecou a ser desenvolvida por volta de 1975;
Uma tecnologia que integra lingotamento com laminação;

## Slide 3: Introdução
Após a crise do aço dos anos 70 foi criada uma necessidade de pesquisar novas formas de tecnologia para facilitar e compactar os sistemas de produção de aço;
Seu argumento de desenvolvimento foi a necessidade de diminuição dos dispendiosos processos de laminação a quente;

## Slide 4: Introdução
Por esses motivos o desenvolvimento do “Strip Casting” é considerado umas das tecnologias mais energeticamente eficientes;
Pelo fato de eliminar o aquecimento dos lingotes e os longos processos de laminação a quente das linhas de produção;

## Slide 5: Processo Convencional
No processo convencional de produção de aço temos 4 etapas:
1 - Produção do ferro;
2 - Produção do aço bruto;
3 - Lingotamento de produtos semi acabados;
4 - Conformação dos produtos finais.

## Slide 6: Processo Convencional
Nesse processo os gastos de energia, tempo e grandes instalações são enormes;
E é justamente nesses 3 aspectos que o “Strip Casting” se destaca;
Sua tecnologia integra os processos de modo a economizar tempo, energia e dinheiro;

## Slide 7: “Strip Casting”
O “Strip Casting” consiste num processo em que o metal líquido, ao invés de ser lingotado como no processo convencional, é vazado no estado líquido no meio de dois rolos resfriados a água;
O líquido é armazenado nas panelas de fundição de onde é vazado para um tanque que irá funcionar como alimentador para os rolos, desse modo a vazão do metal será controlada;

## Slide 8: “Strip Casting”
Ao tocar nos rolos resfriados o metal sofre uma grande troca de calor e então é solidificado;
Ao passar pelo rolo o material tem uma grande diminuição de temperatura e sai solidificado numa temperatura que lhe garante certa maleabilidade;
O processo gera chapas com espessura próxima do produto final (1,5mm-3,5mm).

## Slide 9: “Strip Casting”
A folha de metal segue por um “pinch roll” e em seguida passa por um forno de indução para seu aquecimento;
Em seguida a folha passa por uma única laminação a quente para garantir as espessuras requeridas do produto;
Após a laminação direta o material é resfriado e enrolado em bobinas;

## Slide 10: “Strip Casting”
Esquema de funcionamento do processo “Strip Casting”

## Slide 11: “Strip Casting”
Esquema de funcionamento do processo “Strip Casting”

## Slide 12: “Strip Casting”
Dificuldades do processo:
Fuga de metal pelas extremidades dos rolos, gerando uma solidifição prematura das bordas;
O tanque de onde irá se vazar o metal líquido deve sempre conter a mesma quantidade de metal para que não ocorra variação no fluxo de vazão;
Os rolos devem ter atenção específica, pois sofrem enormes variações de temperatura (200-300°C/cm) e grandes trocas de calor (aprox. 8-15MW/m2);

## Slide 13: “Strip Casting”
Vantagens do processo:
- Outra grande vantagem dessa tecnologia é que os investimentos de implementação de uma planta de “strip casting” é de 4 a 10 vezes menor que da planta convencional;
- O custo por tonelada de aço produzido por “strip casting” é em torno de 40% menor do que o processo convencional;

## Slide 14: “Strip Casting”

## Slide 15: Análise da microestrutura
Dendrítas primárias com cerca de 1 mm;
Na superfície a microestrutura é mais fina, indicando um crescimento preferencial
Steel Research Int. 79 (2008) No. 6

## Slide 16: Análise da microestrutura
Steel Research Int. 79 (2008) No. 6
Seção longitudinal de aço inoxidável produzido por strip casting. Imagens obtidas por EBSD de alta resolução (HR – EBSD).

## Slide 17: Análise da microestrutura
Steel Research Int. 79 (2008) No. 6
Indicação dos cristais pelos índices de Miller {hkl};
Orientação levemente inclinada na direção das fibras próximas a {001};
As diferenças na orientação e tamanho dos grãos entre o centro e a superfície da amostra podem ser influenciadas pela dispersão de duas fases.

## Slide 18: Análise da microestrutura
Steel Research Int. 79 (2008) No. 6
Nota-se a presença de duas fases principais neste aço: como fase majoritária tem-se a austenita γ CFC e como fase minoritária, tem-se a fase δ CCC, dispersa.

## Slide 19: Análise da microestrutura
Nesta imagem nota-se a presença de contornos de alto ângulo em predominância aos contornos de baixo ângulo.
Steel Research Int. 79 (2008) No. 6

## Slide 20: Análise da microestrutura
Três diferentes maneiras de se realizar o strip casting para o mesmo aço. Imagens da seção longitudinal.
Steel Research Int. 79 (2008) No. 6

## Slide 21: Análise da microestrutura
Região superficial da terceira amostra que recristalizou devido à maior deformação plástica em relação à região central.
Steel Research Int. 79 (2008) No. 6

## Slide 22: Análise da microestrutura
Comparação entre lingotamento convencional (esquerda) e strip casting (centro e direita); Há maior diferença entre as microestruturas da superfície e central no lingotamento contínuo.
Steel Research Int. 79 (2008) No. 6

## Slide 23
Análise da microestrutura

## Slide 24: Conclusão
As vantagens econômicas do “strip casting” em relação ao processo convencional é enorme como mostrado, além disso os aços produzidos através do processo de strip casting tem propriedades mecânicas semelhantes às dos aços produzidos através do processo convencional, podendo obter inclusive, uma microestrutura mais homogênea.

## Slide 25: Referências
D. Raabe: Materials Science and Technology, 11 (1995), 461−468.
D. Raabe: Journal of Materials Science, 30 (1995), 47−52.
Advances in the Optimizati on of Thin Strip Cast Austenitic 304 Stainless Steel; D.Raabe;
Overview on Basic Types of Hot Rolling Textures of Steels;
Bessemer, H (1891), On the manufacture of continuous sheets of malleable iron and steel, direct from the fluid metal, in: Journal of the Iron and Steel Institute, pp. 23-41

## Slide 26: Obrigado!