AULA PRÁTICA DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA

Prof. Dr. Durval Rodrigues Junior   -   25/05/2012

Amostras:	Nb-0,5TiO2 produzidas por metalurgia do pó e tratadas a 1700ºC/1h, 1800ºC/1h, e 2000ºC/1h (gentilmente cedidas pelo Prof. Hugo).

Objetivo: Utilizando o material distribuído sobre Microscopia e Microanálise Eletrônicas e as micrografias obtidas em MEV para as amostras acima, faça um Relatório completo incluindo todas as informações que possam ser extraídas das micrografias e que contenha, pelo menos:

Metodologia:

O arquivo zip na página “demar.eel.usp.br/~durval” (ou “www.demar.eel.usp.br/docente”) contem micrografias obtidas em MEV para cada temperatura de tratamento, em três aumentos e utilizando os detectores SE1 (secundários, topografia) e QBSD (retroespalhados, contraste composicional).

Fazer as análises abaixo para as micrografias para cada uma das 3 temperaturas. Verifiquem que agora podem ser identificadas regiões de poros (preparação por metalurgia do pó) e regiões com contraste composicional relativas à TiO2. Caracterizar cada fração de cada um destes dois tipos.

1)	Todos os parâmetros da Tabela 2 do ASM Handbook, Volume 9, pg. 124. Justificar quando não for possível calcular.

2) Distribuição de tamanhos de partículas.

3) Densidade de partículas (fração volumétrica).

4) Tamanho médio das partículas.

5) Distância média entre partículas.

6) Dos itens 4 e 5, calcular a densidade de partículas e comparar com o item 3.

7) Comparar os itens 3 e 6 com a composição Nb-0,5TiO2. A concentração “0,5TiO2” é em peso, atômica ou volume?

8) Comparar as amostras tratadas a 1700ºC/1h, 1800ºC/1h, e 2000ºC/1h. O que os tratamentos térmicos geraram de alterações na microestrutura? Analise com profundidade usando seus conhecimentos de Ciência e Engenharia de Materiais.

9) O conteúdo do relatório e a qualidade das discussões serão avaliados.

10) Comparação dos resultados em MEV com aqueles obtidos por microscopia óptica.

Entrega do relatório:   Na aula do dia 15/06/2012.